НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

сч
оо

о
о
сч
І

О»

ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ
ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ

Технічні умови
ДСТУ 4840:2007

^	Видання офіційне

со

ш

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ДСТУ 4840:2007

ПЕРЕДМОВА

- РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної
промисловості «МАСМА»» (ДП УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет «Стандартизація продуктів
нафтопереробки та нафтохімії» (ТК 38)

РОЗРОБНИКИ: Н. Зубович; Б. Кочірко; О. Лукічев (керівник розробки); С. Лютий; О. Швидкий

- ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 жовтня 2007 р.
№ 244

- Цей стандарт відповідає ЕИ 590:2004 в частині показників якості технічних вимог та методів
контролювання

- УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДСТУ 4840:2007

ЗМІСТ

С.

Вступ	IV

  - Сфера застосування	1

  - Нормативні посилання 	1

  - Класифікація 	3

  - Загальні технічні вимоги	4

  - Вимоги щодо безпеки	6

  - Вимоги щодо охорони довкілля	7

  - Маркування та пакування 	 7

  - Транспортування та зберігання	8

  - Методи контролювання	8

  - Правила приймання	8

  - Гарантії виробника	9

Додаток А Бібліографія	9

ІІІ

ДСТУ 4840:2007

ВСТУП

Паливо дизельне підвищеної якості відповідає екологічним нормам категорії ЄВРО-4 згідно
з EN 590:2004 Automotive fuels — Diesel — Requirements and test methods (Автомобільні палива. Ди-
зельне паливо. Вимоги та методи випробовування).

!V

ДСТУ 4840:2007
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ
ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ

Технічні умови

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ
ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА

Технические условия

DIESEL FUEL
OF IMPROVED QUALITY

Specifications

Чинний від 2008-01-01

    - СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на дизельне паливо підвищеної якості, яке одержують із продуктів
перероблення нафти та використовують у швидкохідних дизельних і газотурбінних двигунах наземної
та суднової техніки (далі за текстом — дизельне паливо). Дозволено виготовляти дизельне паливо
з присадками та добавками, допущеними до застосування у встановленому порядку. Дизельне паливо
призначене для внутрішнього ринку та для експортування.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено у розділах 4 (4.2) та 5.

    - НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні ви-
моги та правила застосування

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції
ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти,
нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання
ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб
ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кіне-
матичної в'язкості і розрахунок динамічної в'язкості (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94), IDT)

ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та
густини в градусах АРІ ареометром (ГОСТ 31072-2002, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека.
Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
(ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
(ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

Видання офіційне
★

1

ДСТУ 4840:2007

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. За-
гальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номен-
клатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матері-
алів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП.
Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к ра-
бочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпечності робочих місць)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП.
Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические
условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні.
Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи венти-
ляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та
знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (ССБП. Фартухи спеціальні. Технічні
умови)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические
условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические
условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП.
Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические
требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности (Нафта та нафтопродукти.
Метод визначання зольності)

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (На-
фта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава
(Нафтопродукти. Методи визначання фракційного складу)

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (Нафта та нафто-
продукти. Метод визначання вмісту води)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна.
Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3122-67 Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа (Палива дизельні. Метод
визначання цетанового числа)

ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения,
начала кристаллизации и кристаллизации (Палива моторні. Методи визначання температури помутніння,
початку кристалізації та кристалізації)

ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) Топлива для двигателей. Метод испытания на медной пластинке
(Паливо для двигунів. Метод випробовування на мідній пластинці)

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле
(Нафтопродукти. Метод визначання температури спалахнення в закритому тиглі)

ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей
(Нафта, нафтопродукти та присадки. Метод визначання механічних домішок)

ГОСТ 8852-74 Нефтепродукты. Метод определения коксуемости на аппарате типа ЛКН (Нафто-
продукти. Метод визначання коксованості на апараті типу ЛКН)

ГОСТ 9965-76 Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия (Нафта для
нафтопереробних підприємств. Технічні умови)

2

ДСТУ 4840:2007

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия
(Бочки сталеві зварні та закатні з гофрами на корпусі. Технічні умови)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація
та маркування)

ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона
(Нафтопродукти. Визначання коксованості за методом Конрадсона)

ГОСТ 22254-92 Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемос-
ти на холодном фильтре (Паливо дизельне. Метод визначання граничної температури фільтрованості
на холодному фільтрі)

ГОСТ 27768-88 Топливо дизельное. Определение цетанового индекса расчетным методом (Пали-
во дизельне. Визначання цетанового індексу розрахунковим методом)

ДСТУ ISO 2719:2006 Визначення температури спалаху горючих речовин методом Пенського—Мар-
тенса в закритому тиглі (ISO 2719:2003, IDT)

ДСТУ ISO 3924* Нафтопродукти. Визначення розподілу меж температур кипіння методом газової
хроматографії (ISO 3924:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4264* Нафтопродукти. Розрахування цетанового індексу середньодистилятних палив за
рівнянням з чотирма змінними величинами (ISO 4264:1995, IDT)

ДСТУ ISO 12156-1* Паливо дизельне. Оцінка мастильної здатності з використанням високочастот-
ного зворотно-поступального пристрою. Частина 1. Метод випробування (ISO 12156-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO 12185* Нафта сира і нафтопродукти. Визначення густини. Метод затухання крутильних
коливань U-подібної трубки (ISO 12185:1996, IDT)

ДСТУ EN 12916:2006 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах
методом високоефективної рідинної хроматографії з детектором показника заломлення (EN 12916:2000, IDT)
ДСТУ ISO 20846* Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі методом уль-
трафіолетової флуоресценції (ISO 20846:2004, IDT)

ДСТУ ISO 20847* Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі методом рент-
генофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями (ISO 20847:2004, IDT).

3 КЛАСИФІКАЦІЯ

- За вмістом сірки дизельні палива ділять на два види:

  - — вміст сірки не більше ніж 10 мг/кг;

  - — вміст сірки не більше ніж 50 мг/кг.

- Залежно від умов використовування встановлюють такі марки та класи дизельного палива.
Для експлуатування в умовах помірного клімату:

марка А — гранична температура фільтрованості не вище ніж 5 оС;
марка В — гранична температура фільтрованості не вище ніж 0 оС;
марка С — гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 5 оС;
марка D — гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 10 оС;
марка E — гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 15 оС;
марка F — гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 20 оС.
Для експлуатування в умовах арктичного клімату:
клас 0 — гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 20 оС;
клас 1 — гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 26 оС.

- Умовна познака дизельного палива має охоплювати його марку або клас залежно від гранич-
ної температури фільтрованості та вид палива залежно від умісту сірки.

Приклад познаки продукції під час замовляння:

- для помірного клімату: «Паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки С виду І згідно
з ДСТУ 4840:2007»;

- для арктичного клімату: «Паливо дизельне підвищеної якості (Євро) класу 1 виду ІІ згідно
з ДСТУ 4840:2007».

* Буде видано.

3

ДСТУ 4840:2007

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

- Дизельне паливо має відповідати вимогам цього стандарту, і його треба виготовляти за тех-
нологічною документацією, затвердженою у встановленому порядку.

- Дизельне паливо всіх марок має відповідати вимогам і нормам, вказаним у таблицях 1 та 2а,
дизельне паливо обох класів — у таблицях 1 (за показниками 4—13) та 2б.

Таблиця 1 — Загальні вимоги та методи контролювання

| Назва показника | Значення | Метод контролювання |
| --- | --- | --- |
| 1 Цетанове число, не менше ніж | 51 | Згідно з ГОСТ 3122, або ASTM D 613 [1], або EN ISO 5165 [2] |
| 2 Цетановий індекс, не менше ніж | 46,0 | Згідно з ГОСТ 27768*, ДСТУ ISO 4264, або ASTM D 4737 [3], або EN ISO 4264 [4] та 9.7 |
| 3 Густина за температури 15 °С, кг/м3, у межах | 820—845 | Згідно з ДСТУ ГОСТ 31072, або ASTM D 1298 [5], або EN ISO 3675 [6], або EN ISO 12185 [7], або ASTM D 4052 [8] |
| 4 Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше ніж | 11 | Згідно з ДСТУ EN 12916 або EN 12916 [9] |
| 5 Вміст сірки, мг/кг, не більше ніж: |  |  |
| вид І | 10 | Згідно з ДСТУ ISO 20846*, або EN ISO 20846 [10], або EN ISO 20884 [11] |
| вид ІІ | 50 | Згідно з ДСТУ ISO 20846, або ДСТУ ISO 20847, або EN ISO 20846 [10], EN ISO 20847 [12], або EN ISO 20884 [11] |
| 6 Температура спалахнення в закритому тиглі, оС, не нижче ніж | 55 | Згідно з ДСТУ ISO 2719, або ГОСТ 6356*, або ASTM D 93 [13], або EN ISO 2719 [14] |
| 7 Коксованість 10-відсоткового залишку, % (мас.), не більше ніж | 0,30 | Згідно з ГОСТ 19932, або ГОСТ 8852*, або ASTM D 189 [15], або ASTM D 524 [16], або EN ISO 10370 [17] |
| 8 Зольність, % (мас.), не більше ніж | 0,01 | Згідно з ГОСТ 1461, або ASTM D 482 [18], або EN ISO 6245 [19] |
| 9 Вміст води | Немає | Згідно з ГОСТ 2477 |
| чи вміст води, мг/кг, не більше ніж | 200 | Згідно з EN ISO 12937 [20] |
| 10 Вміст механічних домішок | Немає | Згідно з ГОСТ 6370 |
| чи вміст осаду, мг/кг, не більше ніж | 24 | Згідно з EN 12662 [21] |
| 11 Випробовування на мідній пластинці | Витримує | Згідно з ГОСТ 6321 |
| чи корозія мідної пластинки 3 год ± 5 хв за температури 50 оС, клас, не більше ніж | 1 | Згідно з ГОСТ 6321, або EN ISO 2160 [22], або ASTM D 130 [23] |
| 12 Окиснювальна стабільність, г/м3, не більше ніж | 25 | Згідно з ASTM D 2274 [24], або EN ISO 12205 [25] |
| 13 Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60 оС, мкм, не більше ніж | 460 | Згідно з EN ISO 12156-1 [26] або ДСТУ ISO 12156-1 |
| 14 Кінематична в'язкість за температури 40 оС, мм2/с, у межах | 2,00—4,50 | Згідно з ДСТУ ГОСТ 33, або ASTM D 445 [27], або EN ISO 3104 [28] |
| 15 Фракційний склад: — за температури 250 оС випаровується, % (об.), не більше ніж | 65 | Згідно з ГОСТ 2177* (метод А), або ДСТУ ISO 3924, або ASTM D 86 [29], або EN ISO 3405 [30] |
| — за температури 350 оС випаровується, % (об.), не менше ніж | 85 |  |
| — 95 % (об.) переганяється за температури, оС, не вище ніж | 360 |  |
| 16 Об'ємна частка метилових ефірів жирних кислот, %, не більше ніж | 5 | Згідно з EN 14078 [31] |

4

ДСТУ 4840:2007

Кінець таблиці 1

* Арбітражний метод у разі постачання продукції на внутрішній ринок.

Примітка 1. Показник 16 визначають за умови введення в дизельне паливо метилових ефірів жирних кислот. Метилові
ефіри жирних кислот мають відповідати EN 14214 [32]. Метод вилучання та визначання наведено в EN 14331 [33].

Примітка 2. Методи контролювання згідно з ASTM D, EN та EN ISO застосовують під час контролювання продукції, яку
постачають на експорт за межі СНД. При цьому арбітражні методи треба визначати у договорі на постачання продукції.

Примітка 3. Показники 4, 12, 13, 16 визначають тільки у разі постачання продукції на експорт за межі СНД.

Примітка 4. Значення за показником 7 не повинно перевищувати 0,30 % (мас.) до введення присадок і добавок, які по-
кращують займання.

Кліматичні вимоги для марок та класів дизельного палива, які виробляють в Україні, наведено
в таблицях 2а і 2б.

Таблиця 2а — Вимоги та методи контролювання дизельного палива для помірного клімату

| Назва показника | Значення для марок | Метод контролювання |
| --- | --- | --- |
|  | Марка А | Марка В | Марка С | Марка D | Марка Е | Марка F |  |
| Гранична температура фільтрованості,°С, не вище ніж | + 5 | 0 | - 5 | - 10 | - 15 | - 20 | Згідно з ГОСТ 22254 або EN 116 [34] |
| Примітка 1. Методи контролювання згідно з БИ застосовують під час контролювання продукції, яку постачають на екс- порт за межі СНД. При цьому арбітражний метод треба визначати у договорі на постачання продукції. |

Таблиця 2б — Вимоги та методи контролювання дизельного палива для арктичного клімату

| Назва | Значення | Метод контролювання |
| --- | --- | --- |
| показника | Клас 0 | Клас 1 |  |
| 1 Гранична температура фільтрованості, оС, не вище ніж | - 20 | - 26 | Згідно з ГОСТ 22254 або EN 116 [34] |
| 2 Температура помутніння, оС, не вище ніж | - 10 | - 16 | Згідно з ГОСТ 5066 (другий метод), або EN 23015 [35], або ASTM D 2500 [36], або ISO 3015 [37] |
| 3 Густина за температури 15 оС, кг/м3, у межах | 800—845 | 800—845 | Згідно з ДСТУ ГОСТ 31072, або EN ISO 3675 [6], або EN ISO 12185 [7], або ASTM D 4052 [8] |
| 4 Кінематична в'язкість за температури 40 оС, мм2/с, у межах | 1,50— 4,00 | 1,50— 4,00 | Згідно з ДСТУ ГОСТ 33, або EN ISO 3104 [28], або ASTM D 445 [27] |
| 5 Цетанове число, не менше ніж | 49,0 | 49,0 | Згідно з ГОСТ 3122, або ASTM D 613 [1], або EN ISO 5165 [2] |
| 6 Цетановий індекс, не менше ніж | 46,0 | 46,0 | Згідно з ГОСТ 27768*, або ДСТУ ISO 4264, або ASTM D 4737 [3], або EN ISO 4264 [4] |
| 7 Фракційний склад: — за температури 180 оС випаровується, % (об.), не більше ніж | 10 | 10 | Згідно з ГОСТ 2177* (метод А), або ДСТУ ISO 3924, або ASTM D 86 [29], або EN ISO 3405 [30] |
| — за температури 340 оС випаровується, % (об.), не менше ніж | 95 | 95 |  |
| * Арбітражний метод у разі постачання продукції на внутрішній ринок. |  |
| Примітка 1. Методи контролювання згідно з ASTM D, EN, ISO та EN ISO застосовують під час контролювання продукції, яку постачають на експорт за межі СНД. При цьому арбітражні методи потрібно визначати у договорі на постачання продукції. |

5

ДСТУ 4840:2007

4.3 Вимоги до сировини

Для виготовлення дизельного палива використовують нафту згідно з ГОСТ 9965, стабільний га-
зовий конденсат згідно з чинною нормативною документацією, або [38], або згідно з іншим норматив-
ним документом на нафту та конденсат, які допущені до використовування у встановленому порядку.
На сировину треба мати висновок санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої
влади у сфері охорони здоров'я та сертифікат (паспорт) якості.

5 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Клас небезпеки дизельного палива згідно з ГОСТ 12.1.007:

- у разі інгаляційного впливу — 4 (речовини малонебезпечні);

- у разі потрапляння в шлунок — 4 (речовини малонебезпечні);

- у разі нанесення на шкіру — 4 (речовини малонебезпечні).

- Дизельне паливо чинить слабкий вплив у разі потрапляння до шлунку, має помірний подраз-
нювальний вплив на шкіру, здатне подразнювати слизові оболонки очей, чинить слабко виявлений
алергенний вплив, має слабко виявлений кумулятивний ефект (коефіцієнт кумуляції — 4,9). Для ди-
зельного палива властивий наркотичний вплив на організм.

- Повітря робочої зони (п.р.з.) під час роботи з дизельним паливом контролюють на наявність
парів («п») вуглеводнів аліфатичних граничних С1—С10 у перерахунку на вуглець (ГДКпрз = 300 мг/м3,
«п», 4 клас небезпеки); ГДК та клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005.

- Згідно з ГОСТ 12.1.044 дизельне паливо є легкозаймистою рідиною.

Температурні межі розповсюдження полум'я для дизельного палива: нижня — 69 оС, верхня — 119 оС.

Концентраційні границі поширення полум'я дизельного палива в суміші з повітрям становлять від

  - % до 3 % (об.).

- Температура самозаймання дизельного палива 310 оС.

- У разі розливання дизельного палива в приміщенні його необхідно зібрати в окрему ємкість,
місце розливання протерти насухо ганчіркою, покласти її в спеціальний металевий ящик, а потім спа-
лити згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029 [39].

У разі аварійного розливання дизельного палива в приміщенні необхідно застосовувати протига-
зи марок А і БКФ згідно з ГОСТ 12.4.121 або інші з аналогічними захисними властивостями.

У разі розливання дизельного палива на відкритому майданчику місце розливання засипати піском,
який треба вивезти у відвал згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029 [39].

- У разі потрапляння дизельного палива:

- на шкіру — необхідно витерти продукт ганчіркою, забруднене місце промити теплою водою з милом;

- на слизові оболонки очей — негайно промити великою кількістю води;

- у шлунок — спричинити блювання, промити шлунок і направити потерпілого до лікувального закладу.

- У роботі з дизельним паливом необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту, перед-
бачені типовими галузевими нормами, затвердженими у встановленому порядку: костюми — згідно

- ГОСТ 12.4.112 або ГОСТ 12.4.111, черевики — згідно з ДСТУ 3962, рукавиці — згідно з ГОСТ 12.4.010,
захисні окуляри типу ЗН — згідно з ГОСТ 12.4.013, фартухи — згідно з ГОСТ 12.4.029, фільтрувальні
протигази захисного типу — згідно з чинними нормативними документами.

- Приміщення, де проводять роботи з дизельним паливом, треба обладнувати припливно-витяж-
ною вентиляцією згідно зі СНиП 2.04.05 [40] та ГОСТ 12.4.021, водопровідною системою та каналіза-
цією — згідно зі СНиП 2.04.01 [41], штучним освітленням — згідно з ДБН В.2.5-28 [42], опаленням —
згідно зі СНиП 2.04.05 [40], питною водою — згідно з ГОСТ 2874, вони мають відповідати вимогам щодо
мікроклімату, шуму та вібрації згідно з ДСН 3.3.6.037 [43], ДСН 3.3.6.039 [44], ДСН 3.3.6.042 [45].

Зони приміщень, в яких провадять роботи з дизельним паливом, згідно з НПАОП 40.1-1.32 [46]
належать до вибухонебезпечних зон класу 2, категорія приміщень згідно з НАПБ Б.07.005 (ОНТП 24) [47] —
А (вибухопожежонебезпечні). Під час роботи в цих приміщеннях треба виконувати вимоги
НАПБ А.01.001 [48].

6

ДСТУ 4840:2007

Перед входом у приміщення треба вивішувати попереджувальні знаки безпеки згідно
з ГОСТ 12.4.026.

У приміщеннях для зберігання дизельного палива не можна зберігати кислоти, балони з киснем та
інші окисники.

Усе устатковання та комунікації потрібно захищати від статичної електрики засобами захисту згідно
з ГОСТ 12.4.124 та НПАОП 0.00-1.29 [49].

- Приміщення, де провадять роботи з паливом, потрібно оснащувати первинними засобами
пожежогасіння згідно з вимогами НАПБ А.01.001 [48]. У разі загоряння дизельного палива використо-
вують такі засоби пожежогасіння: розпилену воду, піну, вогнегасні порошки класів В та ВС (універ-
сальні); під час об'ємного гасіння — вуглекислий газ, вогнегасні порошки класів В та АВС та засоби
аерозольного гасіння, які мають державний сертифікат відповідності, у кількості згідно з чинними нор-
мами.

- Приміщення для виготовляння та зберігання продукції площею до 750 м2 обладнують систе-
мою автоматичної пожежної сигналізації, у разі площі приміщення 750 м2 і більше — системою авто-
матичного пожежогасіння.

- У приміщеннях, де виконують технологічні роботи з дизельним паливом, заборонено працю-
вати з відкритим вогнем.

- Під час відкривання тари не можна використовувати інструменти, які у разі удару створюють
іскру.

- Щоб запобігти забрудненню повітря виробничих приміщень, необхідно забезпечити герме-
тичність ємкостей, устатковання, комунікацій та засобів відбирання проб згідно із СанПиН 1042 [50],
ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.2.061.

- Персоналу, який працює з дизельним паливом, необхідно проходити попередні та періодичні
медогляди згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівникам певних категорій [51].

- Робочий персонал потрібно забезпечувати санітарно-побутовими приміщеннями згідно
із СНиП 2.09.04 [52].

- ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  - Ефективними засобами захисту навколишнього природного середовища є герметизація устат-
ковання та запобігання розливанням дизельного палива. Витоки палива у разі аварійних розливань необ-
хідно терміново усувати.

  - Для підтримання екологічної безпеки усіх операцій із паливом технічний стан і відповідність
вимогам безаварійного експлуатування ємкостей для зберігання та транспортування палива, трубопро-
водів і арматури та устатковання для роботи з ними треба в обов'язковому порядку регулярно за вста-
новленими регламентами перевіряти і контролювати, а виявлені несправності та недоліки — оператив-
но ліквідовувати.

  - Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря контролюють в установленому порядку.

- МАРКУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

7.1 Маркування

- Маркування дизельного палива — згідно з ДСТУ 4454*.

- Транспортне маркування — згідно з ГОСТ 14192 з наношуванням маніпуляційного знака
«Берегти від нагрівання» та марковання згідно з ДСТУ 4500-5, з відповідною класифікацією транспортної
небезпеки вантажу згідно з ГОСТ 19433 (клас 3, підклас 3.3, класифікаційний шифр 3313, номер
ООН 1202).

* Маркують, пакують, транспортують та зберігають дизельне паливо, що його постачають за межі України, згідно з ГОСТ 1510
та договором (контрактом).

7

ДСТУ 4840:2007

7.1.3 Продукція, що пройшла сертифікацію, повинна мати сертифікат відповідності та/чи знак
відповідності згідно з ДСТУ 2296 за порядком сертифікування, встановленим у системі УкрСЕПРО.

7.2 Пакування

- Пакування дизельного палива — згідно з ДСТУ 4454.

- Для пакування використовують тару та транспортні засоби: металеві бочки місткістю 200 дм3
із вузькою горловиною згідно з ГОСТ 13950, автоцистерни, залізничні цистерни та наливні судна. До-
зволено, за узгодженням зі споживачем, використовувати аналогічну тару, яка вироблена за іншою нор-
мативною документацією.

  - ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування та зберігання дизельного палива — згідно з ДСТУ 4454 з дотримуванням вимог
пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, НАПБ А.01.001 [48] та інструкціями щодо по-
жежної безпеки, розробленими на кожному підприємстві з урахуванням його специфіки.

  - МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

    - Відбирання проб дизельного палива — згідно з ДСТУ 4488. Для сукупної проби беруть 3 дм3
продукту.

    - Методи контролювання вказані в таблицях 1, 2а та 2б розділу 4.

    - Показники, наведені у 7.1 та 7.2, контролюють візуально.

    - Показники, наведені у 5.4 та 5.5, контролюють згідно з ГОСТ 12.1.044.

    - Методи контролювання, на які є посилання в цьому стандарті, містять вимоги щодо точності.
У разі постачання продукції на експорт у суперечливих випадках використовують методики згідно
з EN ISO 4259 [53].

    - Повітря робочої зони у роботі з дизельним паливом контролюють на наявність парів вуглеводів
аліфатичних граничних С1—С10 згідно з МУ 2328 [54].

    - Для розраховування цетанового індексу необхідно визначати точки відгону 10 %, 50 % та
90 % (об.).

  - ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

    - Дизельне паливо приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість дизельного па-
лива, виготовлену за безперервного технологічного процесу за затвердженою технологією, однорідну
за показниками якості та складниками, яку супроводжують одним документом щодо якості, виданим під
час приймання на основі випробовування сукупної проби.

    - Порядок відбирання проб дизельного палива та складання сукупної проби — згідно з ДСТУ 4488.

    - Дизельне паливо підлягає приймально-здавальним, періодичним і типовим випробовуванням:

- приймально-здавальним — за показниками 1—3, 5, 6, 9, 11, 14, 15 таблиці 1, за показниками
таблиць 2а, 2б та 7.1, 7.2;

- періодичним — за показниками 4, 7, 8, 10, 12, 16 таблиці 1 не менше ніж раз на місяць, а за
показником 13 — не менше ніж раз у квартал;

- типовим — у разі зміни технології за програмою, затвердженою у встановленому порядку.

    - У разі одержання незадовільних результатів приймально-здавальних випробовувань хоча
б за одним із показників якості за ним проводять повторні випробовування знову відібраної проби з тих
самих місць вибірки.

Результати повторних випробовувань поширюють на всю партію, і вони є остаточними.

    - У разі одержання незадовільних результатів періодичних випробовувань випробовування пе-
реводять у категорію приймально-здавальних до одержання задовільних результатів не менше як для
трьох партій поспіль.

8

ДСТУ 4840:2007

    - Для перевірення відповідності пакування та маркування вимогам 7.1 і 7.2 відбирають 3 % па-
кованих одиниць, але не менше трьох. У разі отримання незадовільних результатів перевіряють по-
двоєну вибірку.

Результати повторних випробовувань розповсюджують на всю партію, і вони є остаточними.

    - Періодичність контролювання повітря робочої зони встановлюють згідно з ГОСТ 12.1.005.

    - Вимоги щодо безпеки з розділу 5 контролюють у процесі готування та освоювання виробниц-
тва й на вимогу органів Держнагляду.

    - Сертифікаційні випробовування провадять у порядку, встановленому в ДСТУ 3413, в органі
сертифікування, акредитованому в системі УкрСЕПРО.

11 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

- Виробник гарантує відповідність якості дизельного палива вимогам цього стандарту в разі
дотримування вимог транспортування та зберігання.

- Гарантійний строк зберігання дизельного палива — 5 років від дати його виготовлення. У разі
закінчення гарантійного строку зберігання для можливості споживання споживач повинен перевірити
дизельне паливо на його відповідність вимогам цього стандарту.

ДОДАТОК А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

  - ASTM D 613-05 Diesel fuels — Standard test method for calculated cetane index (Дизельне паливо.
Стандартний метод обчислювання цетанового числа)

  - EN ISO 5165:2005 Petroleym products — Diesel fuels — Determination of ignition quality of diesel fuels —
Cetane engine method (ISO 5165:2005) (Нафтопродукти. Паливо дизельне. Визначання займистості ди-
зельного палива. Цетановий метод)

  - ASTM D 4737-04 Standard test method for calculated cetane index by four variable equation (Стан-
дартний метод розраховування цетанового індексу за рівнянням з чотирма змінними)

  - EN ISO 4264:1996 Petroleum products — Distillate fuels — Calculation of cetane index (ISO 4264:1995)
(Нафтопродукти. Дистилятні палива. Розраховування цетанового індексу)

  - ASTM D 1298-99е2 (2005) Standard test method for density, relative density (specific gravity), or API
gravity of crude petroleum and liquid petroleum products by hydrometer method (Стандартний метод визна-
чання густини, відносної густини (питомої ваги) або густини в градусах АРІ сирої нафти та рідких на-
фтопродуктів ареометричним методом)

  - EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products — Laboratory determination of density —
Hydrometer method (ISO 3675:1998) (Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Лабораторне визначання гус-
тини. Ареометричний метод)

  - EN ISO 12185:1996/С1:2001 Crude petroleum and petroleum products — Determination of density —
Oscillating U-tube method (ISO 12185:1996, з урахуванням Cor. 1:2001) (Нафта сира та нафтопродукти.
Визначання густини. Метод затухання крутильних коливань U-подібної трубки)

  - ASTM D 4052-96 Standard test method for density and relative density of liquids by digital density meter
(Стандартний метод визначання густини та відносної густини рідин цифровим густиноміром)

  - EN 12916:2006 Petroleum products — Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates —
High performance liquid chromatography method with refractive index detection (Нафтопродукти. Визначання
типів вуглеводнів у середніх дистилятах. Високоефективна рідинна хроматографія з визначанням індек-
су заломлення)

  - EN ISO 20846:2004 Petroleum products — Determination of sulfur content of automotive fuels —
Ultraviolet fluorescence method (ISO 20846:2004) (Нафтопродукти. Визначання вмісту сірки в автомобіль-
ному паливі. Метод ультрафіолетової флуоресценції)

9

ДСТУ 4840:2007

  - EN ISO 20884:2004 Petroleum products — Determination of sulfur content of automotive fuels —
Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20884:2004) (Нафтопродукти. Визначання
вмісту сірки в автомобільному паливі. Метод рентгенофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за
довжиною хвилі)

  - EN ISO 20847:2004 Petroleum products — Determination of sulfur content of automotive fuels —
Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20847:2004) (Нафтопродукти. Визначання вмісту
сірки в автомобільному паливі. Метод рентгенофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енер-
гіями)

  - ASTM D 93-02а 05 Standard test method for flash-point by Pensky—Martens closed cup tester (Стан-
дартний метод визначання температури спалахнення в закритому тиглі за Пенським—Мартенсом)

  - EN ISO 2719:2002 Petroleum products and lubricants — Determination of flash point — Pensky—
Martens closed cup method (ISO 2719:2002) (Нафтопродукти та змащувальні матеріали. Визначання тем-
ператури спалахнення. Метод Пенського—Мартенса для закритого тигля)

  - ASTM D 189-01 Standard test method for ^nradson carbon residue of products (Стандартний ме-
тод визначання коксового залишку продуктів за Конрадсоном)

  - ASTM D 524-00є1 Standard test method for Ramsbottom carbon residue of petroleum products (Стан-
дартний метод визначання вуглецевого залишку у нафтопродуктах методом Рамсботта)

  - EN ISO 10370:1995 Petroleum products — Determination of carbon residue (micro method)
(ISO 10370:1993) (Нафтопродукти. Визначання вуглецевого залишку (мікрометод))

  - ASTM D 482-03 Standard test method for ash from petroleum products (Стандартний метод визна-
чання вмісту золи в нафтопродуктах)

  - EN ISO 6245:2002 Petroleum products — Determination of ash (ISO 6245:2001) (Нафтопродукти.
Визначання вмісту золи)

  - EN ISO 12937:2000 Petroleum products — Determination of water — Coulonometric Karl Fisher
titration method (ISO 12937:2000) (Нафтопродукти. Визначання вмісту води. Кулонометричний метод
титрування за Карлом Фішером)

  - EN 12662:1998 Liquid petroleum products — Determination of contamination in middle distillates (На-
фтопродукти рідкі. Визначення домішок у середніх дистилятах)

  - EN ISO 2160:1998 Petroleum products — Corrosiveness to copper— Copper strip test (ISO 2160:1998)
(Нафтопродукти. Корозійна агресивність щодо міді. Проба мідної пластинки)

  - ASTM D 130-04е1 Standard test method for detection to of copper con-os^n from petroleum products
by the copper strip tarnish test (Стандартний метод визначання корозії міді від нафтопродуктів мідною
пластинкою на потускніння)

  - ASTM D 2274-03а Standard test method for oxidation stability of distillate fuel oil (accelerated method)
(Стандартний метод випробовування стійкості до окиснювання дистилятного рідкого палива (приско-
рений метод)

  - EN ISO 12205:1996 Petroleum products — Determination of the oxidation stability of middle distillate
fuels (ISO 12205:1995) (Нафтопродукти. Визначання стійкості до окиснювання середніх дистилятів па-
лива)

  - EN ISO 12156-1:2006 Diesel fuels — Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating
rig (HFRR) — Part 1: Test methods (ISO 12156-1:1997, з урахуванням Cor. 1:1998) (Дизельне паливо.
Оцінювання мастильної здатності з використовуванням високочастотного зворотно-поступального при-
строю. Частина 1. Метод випробовування)

  - ASTM D 445-04е1 Standard test method for kinematic viscosity of transparent and opaque liquids (the
calculation of dynamic viscosity) (Стандартний метод визначання кінематичної в'язкості прозорих і непро-
зорих рідин (розраховування динамічної в'язкості))

  - EN ISO 3104:1996 Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination of
kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:1994) (Нафтопродукти. Прозорі та непро-
зорі рідини. Визначання кінематичної в'язкості і розраховування динамічної в'язкості)

  - ASTM D 86-05 Standard test method for distillation of реtroleum products at atmospheric pressure
(Стандартний метод дистилювання нафтопродуктів за атмосферного тиску)

  - EN ISO 3405:2000 Petroleum products — Determination of distillation characteristics at atmospheric
pressure (ISO 3405:2000) (Нафтопродукти. Метод визначання фракційного складу за атмосферного
тиску)

10

ДСТУ 4840:2007

  - EN 14078:2003 Liquid petroleum products — Determination of fatty acid methyl ester (FAME) content
in middle distillates — Infrared spectrometry method (Рідкі нафтопродукти. Визначання вмісту метилових
ефірів жирних кислот (MEЖК) у середніх дистилятах. Метод інфрачервоної спектрометрії)

  - EN 14214:2003 Automotive fuels — Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines — Requirement
and test methods (Паливо автомобільне. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК) для дизельних двигунів.
Вимоги та методи випробовування)

  - EN 14331:2004 Liquid petroleum products — Separation and characterization of fatty acid methyl
esters (FAME) from middle distillates — Liquid chromatography (LC)/gas chromatography (GC) method (Рідкі
нафтопродукти. Розділяння та ідентифікування метилових ефірів жирних кислот (МЕЖК) із середніх
дистилятів палива. Метод рідинної хроматографії (РХ)/газової хроматографії (ГХ))

  - EN 116:1997 Diesel and domestic heating fuels — Determination of cold filter plugging point (Пали-
ва дизельні та комунально-побутової призначеності. Визначання граничної температури фільтрованості
на холодному фільтрі)

  - EN 23015:1994 Petroleum products — Determination of cloud point (Нафтопродукти. Визначання
температури помутніння)

  - ASTM D 2500-02 Standard test method for cloud point of petroleum products (Стандартний метод
визначання точки помутніння в нафтопродуктах)

  - ISO 3015:1992 Petroleum products — Determination of cloud point (Нафтопродукти. Визначання
температури помутніння)

  - ОСТ 51-65-80 Конденсат газовый стабильный (Конденсат газовий стабільний)

  - ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визна-
чення їх класу небезпеки для здоров'я населення

  - СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалювання, венти-
ляція та кондиціювання повітря)

  - СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і ка-
налізація будівель)

  - ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

  - ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

  - ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

  - ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

  - НПАОП 40.1-1.32-2001 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок

  - НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожар-
ной и пожарной опасности (Визначання категорій приміщень і будівель з вибухопожежної та пожежної
небезпеки)

  - НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

  - НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

  - СанПиН 1042 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические
требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організовування технологічних про-
цесів і гігієнічні вимоги до виробничого устатковання)

  - Порядок проведення медичних оглядів працівникам певних категорій, затверджений наказом
МОЗ України 21.05.2007 р., № 246

  - СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

  - EN ISO 4259:2006 Petroleum products — Determination and application of precision data in relation
to methods of test (ISO 4259:1992, з урахуванням Cor. 1:1993) (Нафтопродукти. Визначання та застосу-
вання відтворюваності даних стосовно методів випробовування)

  - МУ 2328-81 Методические указания на газохроматографическое определение суммарного со-
держания парафиновых углеводородов С1—С10 и ароматических углеводородов в воздухе (Методичні
вказівки щодо газохроматографічного визначання сумарного вмісту парафінових вуглеводнів С1—С10
і ароматичних вуглеводнів у повітрі).

11

ДСТУ 4840:2007

Код УКНД 75.160.20

Ключові слова: дизельне паливо, методи відбирання проб, партія, транспортування.

Редактор Г. Мякшина
Технічний редактор О. Касіч
Коректор О. Ніколаєнко
Верстальник С. Павленко

Підписано до друку 15.11.2007. Формат 60 х 84 1/8.
Ум. друк. арк. 1,86. Зам.	Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115
Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 р., серія ДК, № 1647

12